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	 Характеристики
	Норма и характеристики
	 Метод на изпитване
	
	
	

	Време на изтичане през дюза 2 mm, при 40о С, s
	15s to 45s
(Клас 5)
	EN 13808 - Таблица 2
       EN 12846-1     
	
	
	

	Адхезия с варовиков материал, %
	> 90  
(Клас 3)
	EN 13808 - Таблица 2
EN 13614 
	
	
	

	Разпадане
	                  < 80
(Клас 4)
	EN 13808 - Таблица 2
EN 13075-1
	
	
	

	Свойства на остатъка: - пенетрация при 25о С, 0.1mm
	< 100 
(Клас 4)
	EN 13808 – 5.3.2 EN 13808 - Таблица 4 
EN 1426
	
	
	

	Свойства на остатъка: - точка на омекване ,оС
	> 50 
(Клас 7)
	EN 13808 - Таблица 4
EN 1427
	
	
	

	Устойчивуст на консистенципта при повишена работна температура
	> 7 Pa.s 
(Клас 4)
	EN 13808 - Таблица 4 EN 12596 or EN 13302
	
	
	

	Вискозитет по Вз-4 при 20 °С, s
	от 30 до 70
	
	
	
	

	Време за съхнене 
	От 8 до 24 часа
	
	
	
	

	Цвят 
	Черен
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