| Грунд на водна основа - BITFLEX Prime |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Норма и характеристики | Метод на изпитване |  |  |  |
| Време на изтичане през дюза 2 mm, при 40о С, s | 15s to 45s (Клас 5) | EN 13808 - Таблица 2 EN 12846-1 |  |  |  |
| Адхезия с варовиков материал, % | > 90 (Клас 3) | EN 13808 - Таблица 2 EN 13614 |  |  |  |
| Разпадане | < 80 (Клас 4) | EN 13808 - Таблица 2 EN 13075-1 |  |  |  |
| Свойства на остатъка: - пенетрация при 25о С, 0.1mm | < 100 (Клас 4) | EN 13808 – 5.3.2 EN 13808 - Таблица 4 EN 1426 |  |  |  |
| Свойства на остатъка: - точка на омекване ,оС | > 50 (Клас 7) | EN 13808 - Таблица 4 EN 1427 |  |  |  |
| Устойчивуст на консистенципта при повишена работна температура | > 7 Pa.s (Клас 4) | EN 13808 - Таблица 4 EN 12596 or EN 13302 |  |  |  |
| Вискозитет по Вз-4 при 20 °С, s | от 30 до 70 |  |  |  |  |
| Време за съхнене | От 8 до 24 часа |  |  |  |  |
| Цвят | Черен |  |  |  |  |